Используя

АВТОМАТИЧЕСКАЯ                                            МИКРОИНЖЕКЦИОННАЯ   МАШИНА

Технические  указания  по  применению

Перед Вами наглядное руководство, представленное   в форме последовательности технических действий, указаний и советов  по изготовлению  зубных  протезов  на  основе  впрыскиваемых полиамидных  смол  фирмы  «Deflex».   Мы  подчеркиваем,  что многие  указания,  приводимые  в  настоящем  руководстве,  по существу,  носят только характер советов, преследующих цель -получить наилучшие результаты в  протезировании.

● Сделайте слепок верхней и нижней челюстей

● Отлейте гипсовую модель из гипса IV класса

● Отфрезеруйте окклюзионные площади, если это возможно

● Отмоделируйте зубной ряд

● Отмоделируйте базу

● Предварительно проверьте окклюзию на модели

● Минимальная толщина воска  2 мм

● Минимальная толщина воска между шейками и моделью – 1-1,5 мм для лучшего проникновения

пластичного материала при инжекции

● Цилиндрическим бором просверлите отверстия в основании пластмассовых зубов, не затрагивая коронку

● Разместите зубы в модели

● Еще раз проверьте окклюзию на модели (до моделирования)

● Изготовление армирующих каналов

● Используйте для сверления только цилиндрические боры

● Боковые отверстия сверлите в проксимальной плоскости, соединяя их  с центральным отверстием

● Рекомендация: боковые каналы сверлите после центрального

2,3 мм

Армирующие каналы:     вертикальный  d 2,3 мм  и   поперечные d 1мм

1 мм

● Восстановите зубной ряд и изготовьте восковую модель

● Проверьте в клинике параллельность и прочность конструкции. Удалите шпателем излишки воска между

экватором зубов и десной. Это повысит прочность протеза.

● Сделайте восковую модель в погружном воске

● Изготовьте восковую копию модели, т.к. она будет утрачена при инжекции (литье)

Копию восковой модели можно изготовить из:

●Альгинатной массы

●Желатина (для гипса)

●Силикона

ВАЖНО:  Гипсовый слепок изготавливается только из гипса IV класса

● Проверьте рабочую модель и покройте ее воском. Поместите модель в кювету.

● Советы по размещению в кювете:

● Предварительно  смажьте муфель твердым вазелином

● Сторона с армирующими отверстиями должна быть наверху

● Литники должны располагаться в одной плоскости. На этой же плоскости должна располагаться и

модель: не выше и не ниже.

● Основной и вторичные литники должны покоится на облицовке кюветы и не быть подвешенными в

воздухе.

Да                                              Нет                                                           Нет

● Разместите модель как можно ближе к входному отверстию кюветы. Не допускайте соприкосновения воска с

твердыми поверхностями

● Инжекционные трубки должны быть круглыми или полукруглыми (но не плоскими) для лучшего

прохождения материала при инжекции.

● Литники для инжекции

Дополнительные

литники

Для нижней челюсти                   Для верхней челюсти                                 (при наличии

труднодоступных

мест)

Входной литник = 10 мм

Основной  литник = 6 мм

Дополнительные и вторичные литники = 3 мм

● Входной  литник  диаметром 10 мм: (такой же диаметр имеет отверстие кюветы)  –  это  восковая  трубка,

которая    должна стать продолжением входной области кюветы.

● Основный литник диаметром 6 мм:  начинается непосредственно от входа кюветы.

● Дополнительные или вторичные литники диаметром 3 мм: Дополнительные или вторичные литники для

протеза верхней челюсти или труднодоступных мест.

ВАЖНО:   Постепенный переход от входного литника к трем основным

● Разделительный лак для гипса: коричневый или розовый

●Сборка и крепление кюветы.

Винты должны проходить мимо модели и фиксироваться на обратной стороне кюветы.

● Паковка кюветы

● Чистка кюветы в ультразвуковой ванночке:

● Перед чисткой отпустите винты на пол-оборота

● Время чистки – 6-8 мин.

● После чистки кюветы поправьте положение всех трубок, удалите остатки гипса.

● Очистите армирующие отверстия в пластмассовых зубах. Это обеспечит проникновение в них полиамида при

инжекции.

● Используете розовый изолирующий лак.

ВАЖНО:

● Наносите 2-3 слоя изолака.

● Наносите изолак на остывший муфель.

● Наносите изолак ровными слоями во избежание наростов.

● Наносите изолак всегда в одном направлении и дайте ему хорошо просохнуть.

● Подготовка к литью (инжекции):

●Проверьте, что винты находятся с противоположной стороны кюветы.

●Проверьте, что в инжекционном отверстии отсутствуют остатки гипса или воска.

● Инжекция.

● Откройте кювету

Промойте протез, погрузив его на 15 минут в кипящую воду вместе с инжекционными трубками.

● Коррекция и припасовка:

● Используйте карбидно-вольфрамовые боры.

● Полируйте пастами для акриловых пластмасс.

●Для полировки используйте крупнозернистую пемзу и двух-трехрядную щетку.

● Для придания блеска пользуйтесь полировочной пастой и тканью.

● Ремонт

● Добавление акриловых зубов: только в случае, когда нет необходимости в фиксаторах (замках)

● Добавление зубов из материала Deflex: необходима повторная инжекция

● Изменение конфигурации с использованием материала Deflex: необходимы повторное моделирование и

инжекция.

● Изменение конфигурации с использование акрила: только изготовление нового протеза.

ВАЖНО:

Замки (фиксаторы) следует изготавливать в любом случае.

Т - образные

«

"T" shape

Отверстия

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно внесение изменений в конструкцию даже на промежуточных этапах лабораторного процесса  с обязательной оценкой кондиций материалов к этому моменту.